ORIENTACINIAI  BETONO  STIPRIO  KLASIŲ  IR  MARKIŲ  SANTYKIAI

| LST EN 206-1 | LST 1330: 2000 | Gniuždomo betono stipriai | γb=1.5 | Eb Kg/cm2 | GOST 26633-91 | Stiprio gniuždant markės | PASTABOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fck,cyl/fck,cube N/mm2 (10kg/cm2) | fbd= fck/ γb |  |  |  | Rb kg/cm2 γb=0.9 | Rbt kg/cm2 γb=0.9 |  |
|  | B 6 /7.5 |  |  |  | B 7.5 | M100 | 40.8 | 4.39 |  |
| C 8/10 | B 8/10 | 8/10 (80/100) | 53.3/66.7 |  | B 10 | M150 | 55 | 5.2 |  |
| C 12/15 | B 12/15 | 12/15 (120/150) | 80/100 | 267000 | (B12.5) B 15 | M200 | 68.5-78.5 | 6.01-6.83 |  |
| C16/20 | B16/20 | 16/20 (160/200) | 106.7/133.3 | 275000 | B 20 | M250 | 107 | 8.16 |  |
| C 20/25 | B 20/25 | 20/25 (200/250) | 133.3/166.7 | 301000 | (B22.5) B 25 | M300 | 133 | 9.7 |  |
| C 25/30 | B 25/30 | 25/30 (250/300) | 166.7/200 | 315000 | B 30 | (M350) M400 | 158 | 11.2 |  |
| C 30/37 | B 30/37 | 30/37 (300/370) | 200/246.7 | 334000 | B 35 | M450, (M500) | 178 | 11.7 |  |
| C 35/45 | B 35/45 | 35/45 (350/450) | 233.33/300 | 352000 | (B40) B 45 | M550 | 204-230 | 12.7-13.3 |  |
| C 40/50 | B 40/50 | 40/50 (400/500) | 266.7/333.3 |  | B 50 | M600 | 255 | 14.3 |  |
| C45/ 55 | B 45/55 | 45/55 (450/550) | 300/366.7 | 373000 | B 55 | M700 | 275 | 14.8 |  |
| C 50/60 | B 50/60 | 50/60 (500/600) | 333.3/400 | 382000 | B 60 | M800 | 300 | 15.3 |  |
| C 55/67 | B 55/67 | 55/67 (550/670) | 366.7/446.7 |  | (B65) B 70 | M900 |  |  |  |
| C 60/75 | B 60/75 | 60/75 (600/750) | 400/500 |  | B 75 (B80) | M1000 |  |  |  |
| C70/85 |  | 70/85 (700/850) | 466.7/566.7 |  |  |  |  |  |  |
| C 80/95 |  | 80/95 (800/950) | 533.3/633.3 |  |  |  |  |  |  |
| C90/105 |  | 90/105 (900/1050) | 600/700 |  |  |  |  |  |  |
| C100/115 |  | 100/115 (1000/1150) | 666.7/766.6 |  |  |  |  |  |  |

1kPa-100kg/m2;                                  1kPa- 0.01kg/cm2

1Mpa- 100t/m2-1000kPa;                  1Mpa-10kg/cm2;

1N/mm2- 10kg/cm2

Armatūra  S240 R=2180   lygi

S400 R=3650 rumbuota

S500 R=4500(4100) lygi ir rumbuota

Sudare                            J.Gudelionis

T-P.Tubis